|  |
| --- |
| JRD 820 Naturöl |
| Produktbeschreibung |
| JRD 820 Naturöl ist eine hochwertige, viskose Öl-/Wachskombination nach neuestem Stand der Technik. JRD 820 Naturöl ist für die Handapplikation konzipiert. |
| Anwendungsbereiche |
| Möbel und den gesamten Innenausbau |
| Verarbeitungshinweise |
| Holzschliff 120/150 Zwischenschliff 320 KornHinweise zur Selbstentzündung sind zu beachten. |
| Verbrauch |
| Auftragsmenge 20-30g/m2 bei zweimaligem Auftrag |
| Eigenschaften |
| - zum händischen Auftrag- natürliche Optik- universell geeignet für alle Holzoberflächen im Innenbereich- dringt tief ins Holz ein |
| Bestellhinweise |
| Gebindegrößen: 1kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg Anzahl je Palette: 20 x 20kg |
| Produktdaten |
| Viskosität ca. 40 sec. in DIN 4 BecherTrocknung: Übernacht bei Raumtemperatur schleifbar |
| Lagerung |
| Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost schützen. Mind. 12 Monate haltbar.  |